Oprava křížku

Investor: obec Křivsoudov 

Objekt : litinový křížek osazen kamenném soklu

datování :není známo

Termín realizace: 2012 dle klimatických podmínek

místo: Jenšovice  mezi  stromy 

Popis:

Jedná se o drobnou sakrální stavbu litinového  křížku, který je osazený v kamenném soklu.Výška celého objektu je cca 1750mm. Litinový křížek je cca 1250mm vysoký a je osazený plastikou  Krista,inri a  tabulkou . Ve spodní části po stranách  je kříž zdobený. Konce  ramen jsou taktéž  ozdobeny. Kamenný sokl je cca 500 mm vysoký, stupňovaný, zdobný.Půdorys soklu cca 240/290 mm.Podkladní  kámen  není. 

Povrch kříže a soklu je znečištěn depozity,  mechy a lišejníky.Kříž má včetně plastiky Krista

 narušený  korodující  povrch, který je neodborně  ošetřen černou barvou a plastické části (Krista,postavy,atd.)Kříž je zlomený. Kamenný sokl je prasklý ,opásáný ocelovým třmenem a znečištěný  barvou ve vytesaných zdobných  profilech. 

Postup oprav:

Před zahájením prací bude proveden průzkum litinových částí o autentičnosti pozůstatku původní barevnosti ,případně jiné povrchové provedení(zlacení).

V návrhu oprav je křížek: 

demontovat nejednotlivé části

transportovat do dílny

sokl

očistit tlakovou vodou 

čistícími prostředky  od fa AQUA, 

čistič na odstranění barev 

čepování a lepení  kamene

domodelování

hydrofobizace

litinový části 

křížek bude očištěn pomocí pískovačky 

křížek bude  vytesán a zdemontován

svařen, (slepen) zbytek  bude zdemontován

podkladní vrstva ve více vrstvách základní a vrchní nátěr (vrchní grafitový černý)

vyzlacení včetně podkladů plátkovým zlatem

osazení  kříže včetně  zdobných  prvků a retuše

hydrofobizace

