Oprava křížku

Investor: obec Křivsoudov

Objekt : litinový křížek osazen kamenném soklu

datování :není  známo

Termín realizace: 2012 dle klimatických podmínek

místo: Jenšovice 

Popis:

Jedná se o drobnou sakrální stavbu litinového  křížku ,který je osazen v kamenném soklu.Výška celého objektu je cca 2950mm .Litinový křížek je  cca 2100mm vysoký a je osazen plastikou  Krista ,Panny Marie , INRI a tabulkou. Ve spodní části  je  zdoben postavou  pany Marie. Dřík  kříže  má profilaci dřeva (letokruhy). Kamenný sokl je cca 850 mm vysoký, stupňovaný, zdobný.Půdorys soklu cca 250/400 mm . Sokl je  prasklý.

Povrch kříže a soklu je znečištěn depozity,  mechy a lišejníky.Kříž má včetně plastik a zdobných částí  narušený, korodující  povrch, který je neodborně  ošetřen černou barvou a plastické části (Krista,postavy,atd.)které jsou ošetřeny barvou stříbrnou. Kamenný sokl je  znečištěn.

Tabulka je prasklá na několik částí.

Postup oprav:

Před zahájením prací bude proveden průzkum litinových částí o autentičnosti pozůstatku původní barevnosti ,případně jiné povrchové provedení(zlacení).

V návrhu oprav je křížek: 

demontovat nejednotlivé části

transportovat do dílny

sokl

očistit tlakovou vodou 

čistícími prostředky  od fa AQUA, 

demontáž , čepování  a slepení soklu

doplnění

retuš

hydrofobizace

litinový části 

křížek bude očištěn pomocí pískovačky 

jednotlivé části budou  zdemontovány

tabulka  svařena (slepena)

podkladní vrstva ve více vrstvách základní a vrchní nátěr (vrchní grafitový černý)

vyzlacení včetně podkladů plátkovým zlatem

osazení  kříže , jednotlivých částí a retuše

hydrofobizace

