Oprava křížku

Investor: obec Křivsoudov  

Objekt : litinový křížek osazen kamenném soklu

datování :1859

Termín realizace: 2012 dle klimatických podmínek

místo: obec   Lhota Bubeneč

Popis:

Jedná se o drobnou sakrální stavbu litinového  křížku, který je osazen v kamenném soklu.Výška celého objektu je cca 2850mm. Litinový křížek je  cca 1350mm vysoký a je osazen plastikou  Krista, která je  uložena  u místních  obyvatel. Na stávající spodní části je provedena oprava.Ve spodní části  soklu po stranách,  jsou  zdobně vytesány  zrcátka, které jsou vytaženy  barvou .Konce  ramen jsou zdobeny. Kamenný sokl je cca 1500 mm vysoký,  zdobný.Půdorys soklu cca 400/400 mm .Základ tvoří podkladní  kámen .Rozměr podkladního kamene je cca 800/800 mm. 

Ve spodní části soklu je spolu se zrdcátky  vytesán  letopočet 1859.

Povrch kříže a soklu je znečištěn depozity,  mechy a lišejníky.Kříž má včetně plastiky Krista

 narušený, korodující  povrch, který je neodborně  ošetřen černou barvou a plastické části jsou ošetřeny(Krista,postavy,atd.)barvou stříbrnou. Kamenný sokl je  znečištěn barvou ve vytesaných  drážkách zrcátek a letopočtu. Záhlaví  kamene  je popraskané. Podkladový kámen je  z velké  části zakrytý terénem .

Postup oprav:

Před zahájením prací bude proveden průzkum litinových částí o autentičnosti pozůstatku původní barevnosti ,případně jiné povrchové provedení(zlacení).

V návrhu oprav je křížek: 

demontovat nejednotlivé části

transportovat do dílny

sokl

očistit tlakovou vodou 

čistícími prostředky  od fa AQUA, 

čistič na odstranění barev (Letopočet)

demontáž kamene 

lepení čepování

doplnění  a retuš

hydrofobizace

litinový části 

křížek bude očištěn pomocí pískovačky 

svařen (zbytek  bude zdemontován)

podkladní vrstva ve více vrstvách základní a vrchní nátěr (vrchní grafitový černý)

vyzlacení včetně podkladů plátkovým zlatem

osazení dochovaného kříže včetně  plastik a retuše

hydrofobizace

