Oprava křížku

Investor: obec Křivsoudov   

Objekt : křížek celo kamenný

Datování :

Termín realizace: 04/2012 dle klimatických podmínek

místo: Křivsoudov  u Lipek 

Popis:

Jedná se o drobnou sakrální stavbu .Celokamenný křížek je proveden z pískovce a soklová  část  ze  žuly .Objekt je cca 2150mm vysoký. Půdorys  je  420/420 mm, se soklovou zdobnou  rozšířenou částí. Základ tvoří podkladní  kámen ,který je  ze  žuly  a má půdorys  650/650. Rozměr podkladního kamene cca 830/830 mm. Zdobení  na kříži  je pozůstatek  reliéfních plastických částí.Povrch kříže je znečištěn depozity,  mechy a lišejníky.Na první pohled je patrná  oprava kříže. Křížek je několikrát  rozlomen a opravován  korodujícím  materiálem. Oprava  je pravděpodobně  provedena cementem, včetně vyspravení povrchu. Podkladový kámen je  z velké  části zakrytý terénem .Tabulka  s textem  chybí - pravděpodobně byla  z pískovce. Text není  znám.

Postup oprav:

Před zahájením prací bude proveden průzkum o autentičnosti pozůstatku barevnosti, případně jiné povrchové provedení(zlacení).

V návrhu oprav je křížek: 

demontovat nejednotlivé části

transportovat do dílny

očištění  ruční mechanické

očistit tlakovou vodou případně čistícími prostředky  od fa AQUA

oprava  kříže  a  domodelování 

sčepovat a slepit za pomocí nerezových kotev

doplnění

transportovat zpět 

sesadit a doplnit spáry  materiálem  od fa AQUA

dodávka  chybějící  tabulky  

ošetřit hydrofobním nátěrem

