Oprava křížku

Investor: obec Křivsoudov 

Objekt : litinový křížek osazen kamenném soklu

datování :5 máje  1843

Termín realizace: 2012 dle klimatických podmínek

místo: Křivsoudov  u schodů do  kostela

Popis:

Jedná se o drobnou sakrální stavbu litinového  křížku, který je osazen v kamenném soklu.Výška celého objektu je cca 3350mm. Litinový křížek je cca 1650mm vysoký a je osazený  plastikou  Krista, která  byla již   vyzlacena  /včetně lemu a písma tabulky/. Kamenný sokl  je  v horní  části  osazení křížku  puklý . Kamenný sokl je cca 1750 mm vysoký, stupňovaný, zdobný a v horní  části  má půdorys 270/270mm . Spodní  část  450/45mm- půdorys soklu .Základ tvoří podkladní  kameny,  které jsou  kamenicky spojeny kovovými  prvky .Podklad  je   podezděn  ,vyrovnán a vyplněn kameny. Rozměr podkladního kamene je cca 1350/1350 mm. Ve spodní části soklu je spolu se zrdcátky  vytesaný  letopočet  5 maje 1843.

Povrch kříže a soklu je znečištěn depozity,  mechy a lišejníky.Křížek z litiny  a  plastiky  jsou ošetřeny z předešlé opravy . Kamenný sokl je znečištěn barvou ve vytesaných  drážkách letopočtu.

 Postup oprav:

Před zahájením prací bude proveden průzkum litinových částí o autentičnosti pozůstatku původní barevnosti ,případně jiné povrchové provedení(zlacení).

 Předešlé opravy  na  kříži  budou  nahrazeny  novými(očištění a  barevný  nátěr) . Zlacení  bude  zachováno.

V návrhu oprav je křížek: 

demontovat nejednotlivé části

transportovat do dílny

sokl

očistit tlakovou vodou 

čistícími prostředky  od fa AQUA, 

čistič na odstranění barev (Letopočet)

demontovat  na  jednotlivé části 

slepení a čepování kamenného  soklu

doplnění  a přespárování

doplnění  a podezdění podkladních  částí

vyzlacení  letopočtu

hydrofobizace

litinový části 

křížek bude očištěn pomocí pískovačky 

zbytek  bude zdemontován

podkladní vrstva ve více vrstvách základní a vrchní nátěr (vrchní grafitový černý)

vyzlacení  bude ponecháno  původní

osazení dochovaného kříže a retuše

hydrofobizace                                                                         

